层叠挤出设备配套用实验室造粒生产线参数指标

为适应研究院现有叠层设备的造粒需要，须采购层叠挤出设备配套用实验室造粒生产线，要求该设备可与研究院现有叠层设备的模头配套，并可应用于PP、PE、PA、TPU、PET等高分子材料的造粒。具体参数指标如下：

| 一.使用条件 |  |
| --- | --- |
| 电 源 | 380V, 三相, 50HZ(380V, 3PHASE, 50HZ) |
| 塑料原料 | PP、PE、PA、TPU、PET等 |
| 拉条数量 | 4根 |
| 生产线产量（理论值） | 3-15kg/H |
| 二.供货范围、生产线主要设备组成和配置 |
| 单螺杆挤出机 | 1台 |
| 2．造粒模具 | 1套 |
| 3、水槽（不锈钢） | 1台 |
| 4、切粒机 | 1台 |
| 5、连接体（保温） | 1个 |
| 6、电器控制系统 | 1套 |
| 三.生产线各设备和部件的详细规格 |
| 1、单螺杆挤出机 |
| 机筒螺杆直径 | Φ35±0.5mm |
| 螺杆长径比 | 9：1 |
| 机筒螺杆材料 | 38CrMoAlA |
| 机筒加热方式 | 电加热 |
| 电机型式 | 变频电机 |
| 电机功率 | ≥5.5kw |
| 调速方式(Speed adjusting) | 变频调速 |
| 2、模具 |  |
| 模具材料 | 45钢 |
| 拉条数量 | 4 |
| 3、水槽 |  |
| 水槽材料 | 不锈钢制作 |
| 水槽长度 | 2.4±0.5m |
| 水槽托辊 | 移动式 |
| 4、切粒机 |  |
| 电机功率 | ≥0.75kw |
| 最大产量 | 15kg/h |
| 5、连接体-保温 |  |
| 连接体 | 45钢 |
| 表面处理 | 镀铬 |
| 加热方式 | 电加热 |
| 温度控制 | 温控表 |
| 6、电器控制系统 |  |
| 含变频器、温控表、接触器、转速表等器件，可满足设备温度、转速等参数需要。 |
| 7、安全防护 |  |
| 电力指示灯，开停开关，紧急停止按钮，电箱全部配好 |
| 标识：传动和有安全隐患的地方全部采用标记，做好标识，使操作工一目了然 |
| 服务及售后要求 合同签订之日起60日内供货并安装、调试完毕，保障设备的顺利运行，同时须对我院人员进行相关培训，确保能独立熟悉使用该设备。运输、安装、调试过程中发生的一切费用由供应商承担。 |
| 五、付款方式：验收合格后一次性付清全款。 |
| 六、保修期：免费保修壹年（正常使用期間，非消耗品零配件） |